Общество с ограниченной ответственностью «Мальер»

ИНН: 6319083122 / КПП: 631201001 / ОГРН: 1026301715110

443031, Самарская область, г. Самара, ул. Демократическая, д. 43-Б, оф. 6

Тел. +7-902-740-30-12;        e-mail: malier@ngsvc.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА   №  _________

Пластичный смазочный материал «ВНИИТнефть»

ТУ 0254-142-0147016-01

Предназначен  для  герметизации  резьбовых  соединений насосно-компрессорных, обсадных труб и труб для трубопроводов, работающих при давлении  жидкости до 90 МПа и газа до 70 МПа.

Декларация о соответствии:         ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.56080/25

Срок действия:                                  по 23.09.2028 г. включительно

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2710199800

Дата изготовления : 11. 2025 г. Дата отбора пробы: 11. 2025 г. Номер партии: 11/25 Дата проведения испытания: 11. 2025 г.

| Наименование показателя | Норма по ТР ТС 030/2012 | Норма по ТУ 0254-142-0147016-01 | Фактические значения | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Внешний вид |  | Однородная мазь серо-черного цвета | Соответствует | ГОСТ 9433-80, п.4.2 |
| 2. Пенетрация при 25 0С с перемешиванием (60 двойных тактов), мм 10-1 |  | 280 - 320 | 290 - 340 | ГОСТ 5346-78 |
| 3. Коррозионное воздействие на металлы (Ст 45) |  | выдерживает | выдерживает | ГОСТ 9.080-77, |
| 4.Предел прочности при 80 0С, не менее |  | 200 | 700 | ГОСТ 7143-73, метод Б |
| 5. Температура каплепадения, не ниже |  | 200 | >250 | ГОСТ 6793-74 |
| 6. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более |  | 8,0 | 4,06 | ГОСТ 7142-74 |
| 7. Содержание воды | следы | Отсутствие | Отсутствие | ГОСТ 2477-65 |
| 8.Стойкость к смыванию водой, -кол-во смытой смазки |  | Набор данных. Определение обязательно | 4,18 | Методи-ка ООО «ВНПП» |
| 9. Эффективная вязкость при минус 30 0С и среднем градиенте скорости деформации, 10с-1 , не более |  | 2000 | 1695 | ГОСТ 7163-84 |
| 10. Массовая доля механических примесей, не более ( до введения наполнителя ) | 0,03 | 0,03 | отсутствие | ГОСТ 6479-73 |
| 11. Трибологические характеристики на ЧМТ-1 при (205) С: нагрузка критическая, Ркр., не ниже |  | Набор данных. Определение обязательно | 980 | ГОСТ 9490-75 |

Заключение:

Продукт соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012   «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и  соответствует требованиям ТУ 0254-142-0147016-01

Директор ООО «Мальер»____________________  А.А. Арнаутов

Дата выдачи паспорта:        20.01. 2026 г.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 3-лет  с даты изготовления в таре завода-производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84.