## ПРИЛОЖЕНИЕ 11. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЗЬБОУПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Таблица 19

Перечень рекомендуемых резьбоуплотнительных смазок и область их применения

| Смазка | Область применения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| РУСМА-1 | Для резьбовых соединений труб, изготовленных по API 5CT. Смазка РУСМА-1 предназначена для герметизации и уплотнения закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, трубопроводных, а также бурильных труб любого диаметра, подвергаемых многократному свинчиванию при эксплуатации с давлением до 70 МПа. Работоспособна при температуре от -50°С до +200°С |
| РУСМА-1Modified | Для герметизации и уплотнения закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, трубопроводных, а также бурильных труб любого диаметра, подвергаемых многократному свинчиванию при эксплуатации с давлением до 70 Мпа. Работоспособна при температуре от –500С до +2000С. Смазка полностью соответствует ГОСТ Р ИСО 13678 и стандарту API 5A3 |
| «РУСМА Р-4 ZnCu» | Для герметизации и свинчивания резьбовых соединений обсадных, насосно-компрессорных и бурильных труб, в том числе бурильных труб |
| «РУСМА –1и» | Для герметизации и уплотнения закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, трубопроводных, а также бурильных труб любого диаметра, подвергаемых многократному свинчиванию при эксплуатации с давлением до 70 МПа, а также в агрессивных средах, содержащих диоксид углерода (СО2) и сероводород (Н2S). Работоспособна при температуре от –50 °С до +200 °С. Соответствует требованиям API 5A3 |
| «РУСМА Р-25» низкотемпературная | Для герметизации, уплотнения и защиты от коррозии всех типов резьбовых соединений обсадных, насосно-компрессорных, трубопроводных, а также бурильных труб любого диаметра, в том числе резьбовых соединений труб класса «Премиум». Применяется для внутрискважинного и промыслового оборудования, эксплуатируемого на газоконденсатных месторождениях, содержащих диоксид углерода, в условиях Крайнего Севера. Работоспособна при температурах от –60 до +200°С. Обеспечивает 24-месячную консервационную противокоррозионную защиту резьбовой поверхности труб на период хранения и транспортирования на открытой площадке (Условия хранения по ГОСТ 15150) |
| «РУСМА Р-18» | Для резьбовых соединений замков бурильных труб. Смазка представляет собой смесь минеральных нефтяных масел, загущенную литиевым мылом органических жирных кислот, металлических и неметаллических порошков с добавлением адгезионной и депрессорной присадок. Работоспособна при температурах от -50 ºC до +150 ºC |
| «РУCMA Zn50» | Для герметизации и свинчивания резьбовых соединений обсадных, насосно-компрессорных и бурильных труб. Смазка легко и качественно наносится на резьбу, работоспособна при температурах от -40°С до +150°С |
| «РУСМА Р –17» | Для герметизации и уплотнения закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, трубопроводных, а также бурильных труб любого диаметра, подвергаемых многократному свинчиванию при эксплуатации с давлением до 120 МПа. Работоспособна при температуре от -50°С до +200°С |
| «РУСМА СП» | Универсальная смазка двойного назначения и предназначена для герметизации, уплотнения и защиты от коррозии резьбовых соединений труб нефтяного сортамента |
| «РУСМА Р-15» | Для герметизации и уплотнения закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, трубопроводных, а также бурильных труб любого диаметра, подвергаемых многократному свинчиванию при эксплуатации с давлением до 10 МПа. Работоспособна при температуре от -50°С до +150°С |
| «РУСМА Р–14» | Для герметизации резьбовых соединений бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб класса «Премиум» (в том числе труб из хромсодержащих марок сталей), подвергаемых многократному свинчиванию и развинчиванию, и работающих в агрессивных средах и при внутреннем давлении в трубах до 70 МПа. Работоспособна в интервале температур от -40°С до +200°С |
| «РУСМА Р-12» | Для бурения в агрессивных средах с плюсовыми и минусовыми температурами, соленой водой, электропроводящими и коррозийными компонентами, большими нагрузками и высоким давлением. Используется в резьбовых соединениях бурильных труб, УБТ, соединениях с торцевым уплотнением, НКТ, ловильного инструмента, соединений из нержавеющей стали. Работоспособна от -60°C до +600°C |
| «РУСМА Р-11» | Для герметизации и уплотнения закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, трубопроводных, а также бурильных труб любого диаметра, подвергаемых многократному свинчиванию при эксплуатации с давлением до 70 МПа. Работоспособна при температуре от -20°С до +150°С |
| «РУСМА Р–16» | Для герметизации и защиты от коррозии резьбовых соединений труб нефтяного сортамента, изготовленных из алюминиевых сплавов, работающих при внутреннем давлении в трубах до 50 МПа в условиях пластовой воды с минерализацией и агрессивных средах, содержащих диоксид углерода (СО2) и сероводород (Н2S) |
| «РУСМА Р-5» | Для герметизации и уплотнения закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных и трубопроводных труб любого диаметра, подвергаемых многократному свинчиванию при эксплуатации с давлением до 70 МПа. Смазка не содержит в своем составе металлические порошки, что улучшает экологическую безопасность смазки. Расход смазки «РУСМА Р-5» на резьбовое соединение значительно меньше по сравнению с резьбовыми смазками, содержащими металлические порошки (в 1,2-1,7 раза). Работоспособна при температуре от -50°С до +200°С |
| РУСМА Р-4 | Для герметизации и уплотнения закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, трубопроводных, а также бурильных труб любого диаметра, подвергаемых многократному свинчиванию при эксплуатации с давлением до 70 МПа. Не содержит в своем составе свинцовый порошок, что улучшает экологическую безопасность смазки. Работоспособна при температуре от –50° С до +200° С |
| РУСМА-3 | Для герметизации и защиты от коррозии резьбовых соединений обсадных нефтяных и газовых труб, подвергаемых однократному свинчиванию. Обладает ингибирующим эффектом в коррозионно-активных средах – H2S и CO2 (сероводород и углекислый газ). Работоспособна при температуре от –20°С до +150°С |
| «РЕЗЬБОЛ У» | Для герметизации и уплотнения закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, бурильных и магистральных труб любого диаметра при эксплуатации с высоким давлением, работоспособна при температурах от минус 50ºC до плюс 200ºC |
| «РЕЗЬБОЛ О» | Для герметизации и защиты от коррозии резьбовых соединений обсадных труб внутрискважинного и промыслового оборудования, эксплуатирующего на газоконденсатных месторождениях, содержащих сероводород (H2S) и диоксид углерода (СО2), работоспособна при температурах от минус 50ºC до плюс 250ºC |
| «РЕЗЬБОЛ Люкс» | Для герметизации и уплотнения закругленных и опорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, трубопроводных, а также бурильных труб любого диаметра, подвергаемых многократному свинчиванию. Смазка работоспособна в интервале температур от минус 50 до плюс 200С и обладает хорошими противозадирными характеристиками. Смазку можно наносить на резьбу при температуре минус 40С лопаткой |
| «РЕЗЬБОЛ Премиум» | Для герметизации и свинчивания резьбовых соединений бурильных, обсадных, насосно-компрессорных труб. Смазка не содержит свинцового порошка в качестве наполнителя Работоспособна при температурах от минус 50 ºC до плюс 200 ºC |
| «РЕЗЬБОЛ API» | Для обсадных, насосно-компрессорных, бурильных и магистральных труб любого диаметра при эксплуатации с высоким давлением, работоспособна при температурах от минус 50ºC до плюс 200ºC. Смазка соответствует ISO 13678 |
| «РУС» | Для сборки труб нефтяного сортамента, изготовленных по ГОСТ 633-80, ГОСТ 31446, для труб стандартного типа исполнения. Для герметичных и условно-герметичных резьбовых соединений (ОТТМ, ОТТГ, ОГ1М, Баттресс и резьбы с треугольным профилем). Для резьб НКТ (НКМ), треугольная (гладкая), в том числе с высадкой. Для замковых соединений бурильных труб (API Spec 7, ГОСТ 27834-95, ТУ на тип бурового замка). При эксплуатации в нейтральных средах и в содержащих сероводород не более 6%. Смазка обеспечивает многократное свинчивание – развинчивание резьбовых соединений и предохраняет их от коррозии при эксплуатации. Температурный интервал использования от-30°С до +200°С |
| «РУС-1» | Для герметичных и условно-герметичных резьбовых соединений (ОТТМ, ОТТГ, ОГ1М, Баттресс и резьбы с треугольным профилем). Для резьб НКТ (НКМ), треугольная(гладкая), в том числе с высадкой. Для замковых соединений бурильных труб (API Spec 7, ГОСТ 27834-95, ТУ на тип бурового замка). При эксплуатации труб как в нейтральных средах, так и в содержащих сероводород не более 25% и двуокись углерода не более 16%. Смазка обеспечивает требуемую герметичность, многократное свинчивание –развинчивание резьбовых соединений и защиту от коррозии. Температурный интервал использования от -50°С до +200°С |
| «РУС-Олимп» | Для герметичных и условно-герметичных резьбовых соединений (ОТТМ, ОТТГ, ОГ1М, Баттресс и резьбы с треугольным профилем). Для резьб НКТ (НКМ), треугольная(гладкая), в том числе с высадкой. Для замковых соединений бурильных труб (API Spec 7, ГОСТ 27834-95, ТУ на тип бурового замка). Смазка обеспечивает требуемую герметичность, многократное свинчивание –развинчивание резьбовых соединений и защиту от коррозии на нефтяных, газовых, газоконденсатных и сильно обводненных месторождениях, в том числе для условий эксплуатации на Крайнем Севере Температурный интервал использования от -50°С до +200°С |
| «РУС-Премиум» | Для сборки резьб с покрытиями. Для газогерметичных и высокогерметичных резьбовых соединений с уплотнением «металл – металл» насосно – компрессорных труб класса (НКМ). Для замковых соединений бурильных труб (API Spec 7, ГОСТ 27834-95, ТУ на тип бурового замка). Используется при эксплуатации труб как в нейтральных средах, так и в содержащих сероводород не более 25% и двуокись углерода не более 16%. Температурный интервал использования от -50°С до +200°С |
| «ВАЛЬМА-APINorm» | Для сборки резьб, когда требования к смазке определены стандартом API RP 5A3/ИСО 13678 и гармонизированного с ними национальным стандартом. Применяется для свинчивания и герметизации резьбовых соединений труб, изготовленных по ГОСТ 631, ГОСТ 632, ГОСТ 633-80, ГОСТ 31446, техническим условиям, СТО, стандартного, хладостойкого и сероводородостойкого типа исполнения, а также резьбовых соединений трубопроводов, переводников, пакеров и другого технологического и вспомогательного оборудования. Для свинчивания замковых соединений бурильных труб по ГОСТ Р 50278 и импортного производства. герметичные и условно-герметичные (ОТТМ, ОТТГ, ОГ1М, Баттресс и резьбы с треугольным профилем). Для резьб НКТ (НКМ, треугольная (гладкая), в том числе с высадкой). Для замковых соединений бурильных труб (API Spec 7, ГОСТ 27834-95, ТУ на тип бурового замка) |
| РУС «Снежная королева» | Для резьбовых соединений при давлении жидкости до 73,6 МПа, газа — до 68,7 МПа. Температурный диапазон от минус 60°С до + 240°С. Смазка может использоваться при парциальном давлении H2S 25% и СО2 15% |
| ПСМ «ВНИТнефть» | Для резьбовых соединений НКТ в скважинах нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с температурами от минус 50 °С до +200°С. в коррозийно – агрессивных сероводородостойких средах. Эксплуатация при минус 45°С |